**附表：29件不合格样品**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **尺码及颜色** | **填充物标识** | **绒子含量** | **蓬松度(cm)** | **清洁度(mm)** | **不合格项目** |
| 1 | AFS JEEP | 男式藏青色 | 白鸭绒50%-69% | 1.20% | 8.3cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 2 | Afs Jeep/战地吉普 | L男式军绿色 | 内衬英文标注：鸭绒90%，鸭毛10%；吊牌标注：白鸭绒70%，毛片：30% | 2.20% | 8.0cm | 450mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 3 | 菲丝曼 | 女式紫色 | 内衬标注：鸭绒90%，鸭毛10%；吊牌标注：羽绒90%，白鸭毛10%毛片 | 2.30% | 8.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 4 | Aeerohma | L男式蓝色 | 内衬标注与吊牌一致：白鸭绒90%，毛片10%； | 1.40% | 7.0cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 5 | 星羽小丫 | 130童装雪青色 | 内衬标注：鸭毛绒90%，毛片10%；吊牌标注：鸭绒90%，毛片10% | 2.60% | 9.0cm | 460mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 6 | 韩依公社 | S女式米白色 | 内衬标注：白鸭毛；吊牌：羽绒服 | 1.00% | 8.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 7 | WeliamBrown/威廉布朗 | L男式黑色 | 内衬标注：羽绒；吊牌标注：白鸭绒、毛片 | 2.80% | 8.3cm | 500mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 8 | 暖暖宝贝 | 130粉红色 | 内衬吊牌一致，英文标注羽绒80%，羽毛20% | 2.00% | 7.3cm | 450mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 9 | 艾贝缇 | L女式卡其拼黑色 | 内衬英文标注：吊牌空白；网站上宣传为顶级白鸭绒 | 2.60% | 8.3cm | 650mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 10 | 简緹娜 | S女式黑色A摆斗篷型 | 内衬标注：白鸭绒；无吊牌；网站标注白鸭绒91%及以上 | 3.50% | 8.3cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 11 | 衣部落 | 女式宝石蓝色 | 内衬标注：白绒；吊牌日文标注：白绒。网站标注白鸭绒91%及以上。 | 2.00% | 10.4cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 12 | F31 | S女式卡其色 | 内衬标注：白鸭毛；吊牌：白鸭绒100%，羽绒70%，羽毛30%。 | 1.20% | 6.6cm | 500mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 13 | XZKAMI/小猪卡米 | 130童装黄色 | 内衬英文标注：白鸭毛90%，毛片10%，吊牌标注白鸭绒80%，毛片20% | 0.80% | 9.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 14 | BENXE/本希 | L女式军绿色 | 内衬标注：白鸭绒80% | 2.00% | 8.0cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 15 | 冰鱼群 | 130童装荧光绿色 | 内衬与吊牌标识一致：白鸭毛90%，毛片10% | 1.70% | 6.3cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 16 | 琳达婉达 | L女式白色 | 内衬纯英文，无明显标识，吊牌空白也无标识 | 0.80% | 5.6cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 17 | 靓紫星 | XL女式女式红色 | 内衬无明显标识，吊牌标白鸭绒90%，毛片10% | —— | —— | —— | 填充物为91%粉碎毛+9%化学纤维，无绒子，非羽绒服。 |
| 18 | MOCOLIFER | 欧码1#（S）女式黑色 | 内衬标识：100%羽毛 | 1.30% | 9.3cm | 785mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 19 | 富布 | L男式蓝色棒球款 | 内衬标注：白鸭绒90%，毛片10%；吊牌标注：鸭绒90%，鸭毛10% 毛片 | 6.40% | 11.0cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 20 | VIVIYIHUA/薇薇宜华 | L女式牛奶白 | 内衬与吊牌标识一致：填充物羽毛、羽绒，吊牌 | 2.90% | 7.7cm | 935mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 21 | 格装 | L女式迷彩色 | 内衬英文无明显标识，吊牌标识：白鸭绒80% | 3.00% | 5.2cm | 180mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格，非羽绒服。 |
| 22 | VIEROAL/薇莱雅 | S女式军绿色 | 内衬英文无明显标识，吊牌标识：白鸭绒90% | 2.80% | 6.2cm | 220mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格，非羽绒服。 |
| 23 | 欧倪薇尔 | M女式裸肤色 | 内衬标识：白鸭绒，吊牌无标识 | 3.60% | 5.7cm | 300mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格，非羽绒服。 |
| 24 | 佧姬恩 | XXL童装/果绿色 | 内衬无标识，吊牌标识鸭绒80%+鸭毛20% | 1.50% | 7.2cm | 930mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 25 | 天纵 | 130卡通橘色 | 内衬与吊牌标识一致鸭绒80%+鸭毛20% | 1.40% | 6.7cm | 925mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 26 | 韩国工装羽绒服 | M军绿色 | 内衬及吊牌无明显标识，吊牌仅标明羽绒服 | 1.90%　 | 6.7cm | 520mm | 绒子含量、蓬松度不合格，非羽绒服。 |
| 27 | Marina Militare | S女式军绿色 | 内衬英文标注：吊牌无；网站宣传4A级钻石白鹅绒 | 83% | 14.9cm | 800mm | 表明鹅绒产品，实际为100%鸭绒，不合格。 |
| 28 | 南极人 | 180男式藏蓝色 | 内衬标注：鸭绒90%，毛片10%；吊牌标注白鸭绒90%。网页标注为上等白鸭绒，白鸭绒90% | 79.30% | —— | 880mm | 绒子含量不合格 |
| 29 | 麦克斯·查奥琳 | XL男式黑色 | 内衬标注：白鸭绒70%；吊牌标注：白鸭毛70% | 62.80% | 17.5cm | >1000mm | 绒子含量不符合 |  |

**附表：9件合格样品**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **尺码及颜色** | **吊牌填充物标识** | **绒子含量** | **蓬松度(cm)** | **清洁度(mm)** | **耗氧量(mg/100g)** | **合格判定** |
| 1 | **金羽杰** | M160/84A女式米色 | 内衬与吊牌标识一致：白鸭绒90% | 82.70% | 16.3cm | 760mm | 3.2 | 合格 |
| 2 | **艾莱依** | M160/84A女式帆船白 | 内衬与吊牌标识一致，白鸭绒90% | 81.70% | 15.1cm | >1000mm | 2.4 | 合格 |
| 3 | **海娃娃** | 100/52童装金黄色 | 内衬与吊牌一致：白鸭绒90% | 86.40% | —— | >1000mm | 2.4 | 合格 |
| 4 | **思卡可** | S160/80A女式香橙色 | 内衬与吊牌标识一致：灰鸭绒90% | 88.40% | —— | —— | —— | 合格 |
| 5 | **kadeson/凯德申** | 160/84A女式鹅黄色 | 内衬与吊牌一致，均标注为白鸭绒（含绒量90%） | 87.40% | 17cm | 850mm | 2.4 | 合格 |
| 6 | **游戏小子** | 100/56藏青色 | 内衬标注：100%白鸭绒，含绒量80%吊牌标注：白鸭绒80% | 79.30% | —— | —— | —— | 合格 |
| 7 | **盈湖** | 120/64童装藏青色 | 内衬与吊牌标注一致：灰鸭绒90%，羽毛10% | 81.30% | 14cm | 450mm | 3.2 | 合格 |
| 8 | **高梵** | S女式焦橙色 | 内衬与吊牌一致，均标注为白鸭绒（含绒量90%） | 93.00% | —— | —— | —— | 合格 |
| 9 | **HOYANP/浩缘朋** | XL/96A男式深红色 | 内衬与吊牌标识一致：灰鸭绒90% | 83.80% | —— | >1000mm | 2.4 | 合格 |