不合格名单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **货号** | **店铺名称** | **厂商名称** | **标签信息** | **不合格项目** |
| **名称** | **标准要求** | **检测值** |
| **以下产品的部分检测指标未达到GB/T 14272-2011《羽绒服装》标签标准要求** |
| 1 | 罗蒙 | 5Y38601 | 罗蒙官方旗舰店 | 宁波罗蒙电子商务有限公司 | 填充物：白鸭绒含绒量：70% | 陆禽毛 | ≤1.0% | 2.6% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 13.2cm |
| 2 | 传奇保罗 | 77068 | 传奇保罗旗舰店 | 石狮市雨水服饰贸易有限公司 | 填充物：80%白鸭绒 | 蓬松度 | ≥14.0cm | 13.2cm |
| 3 | 朗蒙 | 网站LMC14419标签WG1426008 | 千好服饰专营店 | 义乌千好饰品有限公司 | 填充物：白鸭绒（70%含绒量） | 蓬松度 | ≥14.0cm | 13.2cm |
| 清洁度 | ≥450mm | 290mm |
| 4 | 圣梵熙 | 94670010 | 圣梵熙旗舰店 | 南京圣梵熙服饰有限公司 | 填充物：80%鸭绒，20%毛片 | 含绒量 | ≥77% | 68% |
| 陆禽毛 | ≤0.8% | 2.1% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 13.6cm |
| **根据GB/T 14272-2011标签标准要求，含绒量在50%以上才能称为“羽绒服”；****以下产品的含绒量均未达到50%，不能称作“羽绒服”** |
| 1 | JAM | 花连帽 | 新贵族童装 | —— | 无填充物信息 | 含绒量 |  | 0.9% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.6cm |
| 2 | 隆淼 | —— | 奥博兄弟 | —— | FILLER:80%DOWN20% FEATHER | 含绒量 | ≥77% | 1.4% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 6.6cm |
| 3 | 五老峰 | 1403 | 五老峰旗舰店 | 星子县美林羽绒服装有限公司 | 含绒量：90%鸭绒10%羽毛 | 含绒量 | ≥87% | 1.7% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.0cm |
| 清洁度 | ≥450mm | 300mm |
| 4 | 麦克汤米 | LB6812 | 麦克汤米旗舰店 | 北京万美伊贝服装有限公司 | 填充物：白鸭绒80% | 含绒量 | ≥77% | 2.1% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 8.7cm |
| 5 | MALE CAT/雄性的猫 | 8239# | malecat旗舰店 | 北京聚和集欣商贸有限公司 | 含绒量：50%-69%白鸭绒 | 含绒量 |  | 1.9% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 8.7cm |
| 6 | seven solo/柒步独舞 | 网站148906111 标签：148906 | Sevensolo初傲专卖店 | 杭州初傲服装有限公司 | 填充物：80%羽绒 | 含绒量 | ≥77% | 0.8% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 8.3cm |
| 7 | Korea | 12011 | 寒美人名品店 | —— | 含绒量：90%羽绒，10%羽毛 | 含绒量 | ≥87% | 0.6% |
| 8 | 标签：MissfofoBingbao网站：moonsky | Y338 | moonsky旗舰店 | 上海合恒贸易有限公司 | FILLING:100%DOWN 80/20+ | 含绒量 | ≥77% | 3.4% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 8.3cm |
| 9 | 妮芬儿 | YRFHH | 妮芬儿旗舰店 | 杭州简果贸易有限公司 | 水洗标：DUCK FEATHER吊牌：白鸭绒 | 含绒量 |  | 0.2% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 11.1cm |
| 10 | 标签：orolay网站：澳朵绒 | odr-101 | 澳朵绒服饰旗舰店 | 嘉兴市港区尚艺服饰有限公司 | FILLING:DOWN | 含绒量 |  | 0.7% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 8.0cm |
| 11 | 悦婷娜 | 11856018 | 悦婷娜旗舰店 | 平湖市梦之衣商贸有限公司 | 填充物：白鸭绒 | 含绒量 |  | 1.2% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.6cm |
| 12 | 莫可可 | mk9898 | mokeke旗舰店 | 嘉兴聚美购电子商务有限公司 | FILLING:100%DOWN 80/20+ | 含绒量 | ≥77% | 6.4% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.0cm |
| 13 | 标签：MACOTICA 网站：Jeffknight | JK1321 | Jeffknight旗舰店 | 嘉兴市宝沃服饰有限公司 | 无填充物信息 | 含绒量 |  | 1.7% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 5.9cm |
| 14 | 网站：千诗芬标签：MISSFOFO | QSF100020 | 千诗芬旗舰店 | 连云港拓实商贸有限公司 | 填充物：羽绒 | 含绒量 |  | 0.3% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.3cm |
| 清洁度 | ≥450mm | 370mm |
| 15 | Si LaDove/西拉朵 | 3D002 | 西拉朵旗舰店 | 平湖市林讯贸易有限公司 | FILLING:100%DOWN 80/20+ | 含绒量 | ≥77% | 1.8% |
| 蓬松度 | ≥14.0cm | 7.0cm |
| 清洁度 | ≥450mm | 350mm |

合格名单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **货号** | **店铺名称** | **厂商名称** |
| 1 | 网站：Disney/迪士尼  标签：米奇 | 网站：KD412002-1 标签：KD41200219 | 绿盒子官方旗舰店 | 上海绿盒子网络科技有限公司 |
| 2 | 朵琪宝贝 | 2185-1 | 朵琪宝贝旗舰店 | 淄博东泽苑服装有限公司 |
| 3 | Shine Me/小丫咪 | Y0168 | 小丫咪童装旗舰店 | 北京世纪鸿马服装服饰有限公司 |
| 4 |  网站： SIDANDA标签：诗丹娜 | 0202029 | sidanda旗舰店 | 浙江诗丹娜家纺有限公司 |
| 5 | 坦博尔 | TB6132 | 坦博尔旗舰店 | 青州市坦博尔服饰股份有限公司 |
| 6 | 南极人 | NJRA01 | [南极人男装旗舰店](http://rate.taobao.com/user-rate-UvFcyvFNbOF80vWTT.htm?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918097.CRJBb5) | 义乌市淘众电子商务有限公司 |
| 7 | 波司登 | B1401052T | 波司登欧若尼专卖店 | 常熟市欧若尼服饰贸易有限公司 |
| 8 | 鸭鸭 | B-2465 | 鸭鸭良科专卖店 | 衡阳良科网络科技有限公司 |
| 9 | 冰洁 | J1401002 | 冰洁官方旗舰店 | 冰洁服饰有限公司 |
| 10 | 康博 | K1401002 | 康博官方旗舰店 | 康博服饰有限公司 |
| 11 | 雪中飞 | X1401028 | 雪中飞官方旗舰店 | 雪中飞实业有限公司 |